- 欢城煤矿更换梯子间技术要求

- 一、施工概况

山东省微山湖矿业集团欢城煤矿主井提升高度441米，梯子间层间距4米，梯子间已使用多年，现已经腐蚀严重，达不到防护的作用，现委托有资质公司将合理使用工程材料,确保工程质量达到合同要求的标准.同时在约定的期限内完成施工任务。

- 二、施工地点

施工地点：山东省微山县欢城镇欢城煤矿主井。

- 三、施工时间

施工计划时间：根据生产情况（待定）

- 四、安装工作量

- 1、拆除原有的梯子间的爬梯、踏步板、小梁等部件。

- 2、安装爬梯（是立井人行通道，上、下与平台相联接，是采用钢芯通过特殊焊接工艺一次性复合而成的玻璃钢或其他同等以上强度新型防腐材料。斜形脚踏板配有防滑纹）大约108层，层间距4米，总计大约432米；

- 3、安装踏步板（该部件是6MM花纹钢板或其他同等以上强度新型防腐材料，具有防滑功能由于形状不规则安装时按照原图纸施工）大约108层，每层1片，总计大约大约108片；

4、安装小梁（该部件与大梁和井壁联接，是固定平台的支撑架，采用槽钢，通过喷砂或抛丸处理，用玻璃钢复合而成或其他同等以上强度新型防腐材料）大约108层，每层3根，总计大约324根；

5、安装U型卡（卡子由φ11圆钢长度220MM，卡板由6MM钢板长120MM宽30MM材质必须防腐防锈）大约108层，每层4个，总计大约432个；

- 6、安装护网（采用钢芯通过特殊焊接工艺一次性复合而成的玻璃钢或其他同等以上强度新型防腐材料）大约108层，每层3片，总计大约324片。

备注：以上数据不准确时根据现场拆除的具体数量而定！

五、施工要求：

1、加工方保证提供的全套产品是完整齐全的全新合格产品，技术先进成熟可靠、质量优越，产品符合规程规范及安全、节能和环保要求；没有设计上和材料及工艺上的缺陷，并且适合和满足在需方当地环境及工艺工况条件下安全可靠、正常稳定，使用达到需方生产使用要求；使用寿命达到设计周期。

2、加工方应保证提供的全套产品的设计、制造、检测、运输、质量执行国家（或高于）相关标准，没有国家相关标准的执行国家行业/部颁相关标准。

3、提供的产品涉及专利或专有技术，加工方必须提供合法的允许使用、转让、制造生产和销售的证明文件。加工方必须保护需方在使用所提供的产品或其它有关任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由加工方负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

4、加工方应保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足安装和维修的要求。保证及时派遣合格的技术人员提供技术服务。

5、执行标准：满足或超过下列标准和规范的要求

- 5.1《煤矿安全规程(2022)版》

5.2《煤矿立井井筒及硐室规范》 GB 50384-2007；

5.3《钢结构设计规范》 GB 50017-2003；

5.4《煤矿井筒装备防腐蚀技术规范》 MT/T 5017-2009；

5.5《涂装前钢材表面锈蚀等级及除锈等级》GB8923-88；

5.6《煤矿井巷工程质量验收规范》 GB 50213-2010；

5.7《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-95；

5.8焊接标准采用《GB 50661-2011 钢结构焊接规范》；

5.9《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》GB16413-2009；

5.10MT113-95阻燃标准；

5.11《煤矿井下用非金属（聚合物）制品安全性能检验规范》MT113-95；

5.12《玻璃钢纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和聚酯树脂》GB8237-87；

5.13《纤维增强塑料性能试验方法总则》（GB/T  1446－2005）

5.14《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》（GB/T  1447－2005）

5.15《纤维增强塑料压缩性能试验方法》（GB/T  1448－2005）

5.16《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》（GB/T  1449－2005）

5.17《纤维增强塑料简支梁式抗冲击韧性试验方法》（GB/T  1451 -2005）

5.18GB/T8237-1987玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和聚酯树脂；

6、玻璃钢材料为模压玻璃钢工艺，所有构件的加工制作应符合国家矿用产品安全标准要求，并依据GB16413-2009标准加工制作。对构件的所有尺寸标准应严格按照图纸标准制作。

7、梯子间所有钢构件应根据设计图纸选用标准钢材焊接，焊接厚度不小于构件最小厚度，且焊口均匀，无气孔，无夹渣。

8、玻璃钢件技术要求

A/阻燃性能：每组六条试样的火焰燃烧时间的算术平均值不得大于5S，其中任何1条试样的火焰续燃时间不得大于15S。

B/抗静电性能：表面电阻≤3×108Ω。

C/机械强度，抗拉强度≥140MPa，抗压强度≥50MPa，抗弯强度≥50MPa；添加阻燃抗静电材料，安全性能符合《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》（GB16413-2009）的要求。

- 产品加工完毕后应提供国家矿用产品检测部门出具的产品检验报告。

- 安装方式必须与原设计图纸一致并符合现场要求。