外委维修液压支架立柱等技术要求

一、必备条件

1、有税务登记证。

2、有企业法人营业执照。

3、有质量管理体系认证证书。

4、有煤矿矿用产品维修资质。

二、规格型号及数量

ZY3000/16/33型液压支架大立柱20棵

ZY3000/16/33型推移千斤顶    20棵

ZY3200/09/21型液压支架大立柱20棵

ZY3200/09/21型推移千斤顶    20棵

三、技术要求

1、所有ZY3200/09/21型立柱及推移千斤顶需更换外缸；

2、ZY3000/16/33型和ZY3200/09/21型液压支架大立柱和推移千斤顶需处理表面镀层脱落、麻坑、麻点，修复后外观无起泡、起皮、起刺、烧焦等缺陷，

2、活塞杆的表面要求镀铬层，表面光洁度好，活塞杆的表面粗糙度不得大于0.8μm，缸体内孔的表面粗糙度不得大于0.4μm。无起泡、起皮、剥落和严重磕碰、划伤等机械损伤。

3、镀层均匀光滑。圆度≤0.14mm,直线度≤0.08mm。

4、保证立柱初撑力1309KN（P=31.5MPa）,工作阻力1600KN（P=38.5MPa）,能够保证24小时保压，不泄液。

5、大立柱必须做整体泄漏试验，维修后动作灵敏、伸缩平稳无卡阻现象；千斤顶拉架力306KN,推溜力179KN,行程700mm，达到相关国家标准。

6、ZY3000/09/21型更换立柱内单向阀及所有密封件，配齐螺堵、管接头等所有附件；装配后缸体无裂纹、无泄漏渗漏现象；

7、外缸体表面打磨喷漆。缸体完好，缸体端部的螺纹、环形槽或其他连接部位必须完整，完好，表面零配件完整、完好、齐全，满足现场生产需要。并在靠近起吊环处焊号。

四：产品质量：

设备保修期为设备正式投入使用起半年，凡因维修质量问题而发生损坏或不能正常使用，维修方应免费为用户及时修理，并承担相应责任。维修厂家应提供维修的大立柱和千斤顶压力试验测试报告。

山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿                             2023年4月21日