永胜煤矿主井井筒装备防腐维修外委施工的相关要求

一、工程名称

永胜煤矿主井井筒装备防腐维修工程

- 工程概况

- 山东省微山湖矿业集团有限公司永胜煤矿主井井筒直径5m，井深278m，装备一对4t多绳箕斗，1路备用排水管，一路注浆管，通讯电缆、信号电缆及玻璃钢复合材料梯子间。

- 主井井筒装备防腐维修主要包括主井井口立架、井筒装备、井筒下部装备三块，受使用环境、井筒淋水及长期搁置等影响锈蚀、损坏非常严重，为保证矿井提升安全，最大限度延长装备使用寿命需要进行防腐处理，部分设施需要进行维修更换。

三、施工内容

- 1、主井立架、井筒内除玻璃钢罐道和玻璃钢梯子间之外的所有金属梁、座、架、构件等防腐处理(装备层间距5m)。

- 2、主井井筒内布置注浆管1路，φ133×7mm；备用排水管1路，φ194×7mm；需防腐处理。

- 3、主井上井口平台护栏防腐处理。

4、主井立架封围上部变形开焊部位维修

- 5、主井装载机硐室一层钢板平台及护栏拆除制作安装新平台护栏。

6、主井下井口装载硐室一层平台上部防淋水棚拆除更换不锈钢防淋水棚1套。

- 7、主井井底尾绳防打结装置锈蚀损坏严重需更换。

### 四、施工内容相关技术要求

### 金属构件防腐：

### 1、施工单位应根据防腐蚀设计要求编制防腐蚀施工组织设计，应明确施工工艺，确保施工质量。

| 重防腐涂层体系及最小涂层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层名称 | 表面处理方法级别 | 底层 |  | 中间层 |  | 面层 |  | 涂层总厚度 （um） |
|  |  | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） |  |
| 重防腐 | 喷砂处理 Sa2 | 环氧富锌底漆 | 60 | 环氧云铁中间漆、环氧玻璃鳞片涂料 | 60 | 井上：丙烯酸聚氨酯面漆或氟碳面漆 井下：环氧面漆或氯化橡胶面漆 | 80 | ≥200 |
|  |  | 无机富锌底漆 | 60 | 环氧云铁中间漆、环氧玻璃鳞片涂料 | 60 | 井上：丙烯酸聚氨酯面漆或氟碳面漆 井下：环氧面漆或氯化橡胶面漆 | 80 | ≥200 |
|  |  | 氯化橡胶富锌底漆 | 60 | 氯化橡胶云 铁中间漆 | 60 | 氯化橡胶面漆 | 80 | ≥200 |
| 适用范围 |  | 罐道、罐道、罐道梁、装载硐室金属构件、梯子、托架、电缆托架、井口钢结构、井下操车设备等 |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 10a以上 |  |  |  |  |  |  |

### 除锈等级必须达到st3/sa2.5级，清除工件表面的锈蚀、氧化皮和各种污物，清除表面的焊渣、焊瘤、飞溅等附着物，钢铁表面程明显的金属光泽。

### 3、采用底漆＋面漆两次防腐蚀涂层，每遍涂层干膜厚度在80μm以上。

### 4、焊缝及涂层损坏处应及时进行防腐蚀处理。

- 5、涂层表面应均匀一致，无针孔、气泡、流淌、皱纹、裂纹等缺陷。

| 普通防腐涂层体系及最小涂层厚度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层 名称 | 表面处理 方法级别 | 底层 |  | 面层 |  | 涂层总厚度 （um） |
|  |  | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） |  |
| 常规防腐 | 酸洗、钝化、手工、 气动除锈处理 | 醇酸底漆 | 70 | 醇酸面漆 | 80 | ≥150 |
|  |  | 环氧酯底漆 | 70 | 丙烯酸树脂面漆 | 80 | ≥150 |
| 适用范围 |  | 提升容器、地面操车设备、地面管路、地面梯子、井口围栏 |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 5a以下 |  |  |  |  |

五、执行标准和依据

1、 依据矿方提供的设计图纸。

### 2、《煤矿设备安装工程质量验收规范 GB50946-2013》。

3、《煤矿安全规程(2022)版》等相关国家规定及行业标准。

4、《煤矿井筒装备防腐蚀技术规范》MT/T5017—2011。

六、施工耗材说明

本项目由矿上提供的材料：

- 主井下井口装载一层钢板平台及护栏制作所需材料。

- 施工用氧气、乙炔。

- 本项目由施工方提供的材料：

- 1、下井口装载硐室一层平台上部换不锈钢防淋水棚1套。

- 2、主井井底尾绳防打结装置。

- 3、除矿上提供的材料之外的其他施工所需材料。

- 永胜煤矿

- 2023年5月3日