永胜煤矿副井井筒装备防腐维修外委施工的相关要求

一、工程名称

永胜煤矿副井井筒装备防腐维修工程

二、工程概况

- 山东省微山湖矿业集团有限公司永胜煤矿副井井筒直径6m，井深270米，装备一对1t单层双车罐笼，两路排水管，一路压风管和洒水管，动力电缆、信号电缆及玻璃钢复合材料梯子间。

- 副井井筒装备防腐维修主要包括副井井口立架、井筒装备、井筒下部装备三块，受使用环境、井筒淋水及长期搁置等影响锈蚀、损坏非常严重，为保证矿井提升安全，最大限度延长装备使用寿命需要进行防腐处理，部分设施需要进行维修更换。

三、施工内容

- 1、副井立架和井筒内除玻璃钢罐道和玻璃钢梯子间之外的所有金属梁、座、架、构件、管路等防腐处理(装备层间距5m)。

- 2、更换-170m处主排水管φ325×10mm管路伸缩节2套；压风管φ194×7mm管路伸缩节1套；供水管φ159×7mm管路伸缩节1套。

- 3、更换-170m至-200m段压风管1段φ194×7mm；供水管1段φ159×7mm。

- 4、拆除下井口马头门望板2块并加工制作、安装不锈钢新望板2块。

- 5、拆除下部装备检修巡查爬梯（10m），加工更换复合玻璃钢材质新梯。

- 6、副井井底尾绳防打结装置锈蚀损坏严重需更换。

- 7、上、下井口四角罐道拆旧换新。

- 8、拆除井底200kW潜水泵一台，含跨接在主排水管路上的φ159排水管约30m。

9、紧固井筒内所有线缆夹板,并对夹板及支架进行防腐处理。

- 四、施工内容相关技术要求

- （一）四角罐道技术要求

### 制作：

### 1、钢材的型号、规格和质量，必须符合 《煤矿机电设备安装检验评定标准》（ MT5010-95 ） 设计要求。

### 2、加工时罐道的直线度不得超过 0.5/1000 且不大于 5 毫米。

### 3、断面尺寸允许误差不超过 ± 1 毫米。

### 4、端面垂直度允许误差不超过 1/1000 且不大于 1 毫米。

### 5、四角罐道制作焊接按图纸施工。

### 6、四角罐道组合件在钻孔时必须保证孔的位置误差不超过规程要求。

防腐：

### 1 、四角罐道表面采用 喷砂 进行除锈，除去油污、锈蚀物等，露出金属本色。

### 2 、涂料配制由专人严格按厂家规定配比。底漆使用前必须充分搅拌，使漆料混匀。加入固化剂应充分搅拌均匀，静置半小时后方可使用。常温条件下，涂料使用期为一天，施工中拫据需要用量配制。

### 3 、表面处理洁净罐道立即涂刷底漆，涂刷应均匀，不得漏刷。底漆漆膜表干即可涂面漆，涂刷各层面漆之间的间隙时间应以漆膜表干为准。

### 4 、涂层质量检查： 1) 、外观涂层应饱满、均匀、表面漆膜光亮，对皱皮、鼓包等进行修复； 2) 、厚度：按设计防腐等级要求，加强级防腐厚度≥ 0.6mm 。

### 5 、所有防腐部位不低于加强级防腐厚度，特殊部位必须达到特加强级防腐厚度。

### 6 、漆的使用颜色以原颜色为准。 底漆使用环氧富锌漆，面漆使用环氧沥青漆。

### 更换安装工艺：

### 1、防腐等级：环氧富锌底漆＋面漆，面漆不少于两层。

### 2、安装时对焊接裸露部分补底漆面漆两层。

### （二）副井立架和井筒内金属梁、座、架、构件、管路等防腐处理技术要求

### 金属构件防腐：

### 1、施工单位应根据防腐蚀设计要求编制防腐蚀施工组织设计，应明确施工工艺，确保施工质量。

### 2、除锈等级必须达到st3/sa2.5级，清除工件表面的锈蚀、氧化皮和各种污物，清除表面的焊渣、焊瘤、飞溅等附着物，钢铁表面呈明显的金属光泽。

### 3、采用底漆＋面漆两次防腐蚀涂层，每遍涂层干膜厚度在80μm以上。

### 4、焊缝及涂层损坏处应及时进行防腐蚀处理。

### 5、涂层表面应均匀一致，无针孔、气泡、流淌、皱纹、裂纹等缺陷。

（三）马头门望板技术要求

- 望板加工制作由施工单位依据矿上提供的设计图纸，自行购置材料加工制作，材质为工业级不锈钢，板材厚度不小于2mm，筋板为不锈钢材质，厚度满足设计使用要求。

- 防腐技术参数：

| 重防腐涂层体系及最小涂层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层名称 | 表面处理方法级别 | 底层 |  | 中间层 |  | 面层 |  | 涂层总厚度 （um） |
|  |  | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） |  |
| 重防腐 | 喷砂处理 Sa2 | 环氧富锌底漆 | 60 | 环氧云铁中间漆、环氧玻璃鳞片涂料 | 60 | 井上：丙烯酸聚氨酯面漆或氟碳面漆 井下：环氧面漆或氯化橡胶面漆 | 80 | ≥200 |
|  |  | 无机富锌底漆 | 60 | 环氧云铁中间漆、环氧玻璃鳞片涂料 | 60 | 井上：丙烯酸聚氨酯面漆或氟碳面漆 井下：环氧面漆或氯化橡胶面漆 | 80 | ≥200 |
|  |  | 氯化橡胶富锌底漆 | 60 | 氯化橡胶云 铁中间漆 | 60 | 氯化橡胶面漆 | 80 | ≥200 |
| 适用范围 |  | 罐道、罐道、罐道梁、装载硐室金属构件、梯子、托架、电缆托架、井口钢结构、井下操车设备等 |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 10a以上 |  |  |  |  |  |  |

| 普通防腐涂层体系及最小涂层厚度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层 名称 | 表面处理 方法级别 | 底层 |  | 面层 |  | 涂层总厚度 （um） |
|  |  | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） | 涂料种类 | 涂层推荐厚度 （um） |  |
| 常规防腐 | 酸洗、钝化、手工、 气动除锈处理 | 醇酸底漆 | 70 | 醇酸面漆 | 80 | ≥150 |
|  |  | 环氧酯底漆 | 70 | 丙烯酸树脂面漆 | 80 | ≥150 |
| 适用范围 |  | 提升容器、地面操车设备、地面管路、地面梯子、井口围栏 |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 5a以下 |  |  |  |  |

五、执行标准和依据

1、 依据矿方提供的设计图纸。

### 2、《煤矿设备安装工程质量验收规范 GB50946-2013》。

3、《煤矿井筒装备防腐蚀技术规范》MT/T5017—2011。

4、《煤矿安全规程(2022)版》等相关国家规定及行业标准。

六、施工耗材说明

本项目由矿上提供的材料：

- 1、主排水管管路伸缩节2套；压风管伸缩节1套；供水管伸缩节1套。

- 2、施工用氧气乙炔。

本项目由施工方提供的材料：

- 1、更换的压风管φ194×7mm，50m；供水管φ159×7mm，50m，安装用配套厚壁套管。

- 2、更换4套管伸缩节使用的厚壁套管。

- 3、下井口马头不锈钢新望板2套。

- 4、副井井底尾绳防打结装置1套。

- 5、加工制作上、下井口新四角罐道。

- 6、井筒下部装备检修巡查爬梯（约10m），玻璃钢复合材料梯子。

- 7、除矿上提供的材料之外的其他施工所需材料。

- 永胜煤矿

- 2023年5月3日