## 2.0一4.0MM电镀锌生产线《4M型》

- 一：设计依据及参数：

- 产品：低碳钢镀锌丝

- 镀锌方式；硫酸锌镀液

- 丝直径：2.2mm--4.0mm

- 丝线数：4线

- 线间距：4mm,总线间距24mm

- 行进标高：800mm

- 车间长度：最短20米

- 10小时产量：φ2.2一1.5吨

- φ2.8一2吨

- Φ3.45一3吨

- Φ4.0一4吨

- 加热方式 ；电烘干

- 使用能源：电力380V/50

- 锌层.5一25克

- 二：生产工艺流程：

- 退火丝放线2米一除锈机1米→电镀槽9米→冷水洗1米一热水洗1米一电阻式烘干1米 一收线机3米

- 三：放线架

- 盘丝放线架1套80槽钢焊接

- 四：除锈机

- 变频驱动 4轴联动 钢丝直径130

- 电机4.0千瓦 除锈轮可拆装

- 五：电镀：

- 高频直流风冷电源：1000型,12V×2台

- 铜排：4mm×40mm× 一套

- 铜棒：直径30mm×0.6米 六角铜棒×6根

- 压线轴 直径130 长0.7米 一8根

- 六：冷水洗

- 水洗槽长1米 宽0.6米 深0.25米

- 压轴1根直径130

- 七：热水洗

- 热水洗槽：（铁板厚4MM），长1米×宽0.7

- 不锈钢加热管2根

- 空开 接触器 温控 电热偶 控制箱各1套

- 八：收线机：罐经550 高0.7米 4根丝

- 轴80  链条1.5寸 链轮1.5寸

- 电机4千瓦 250变速箱 变频控制

- 九；配件：

- 酸气回收罩1套 酸洗镀锌密封盖1套